LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	…………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Leistungsart:                    BEGRÜNTE TIEFGARAGE - KALTDACH (BITUMINÖS VERKLEBT)

Ausschreibende Stelle:	     …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabeort:	     …………….…….……………………………………………………………..

…………….…….……………………………………………………………..

Abgabetermin: 	     …………….…….……………………………………………………………..

Geprüfte Summen

SUMME LEISTUNGSVERZEICHNIS			……………………. € ………………………….

NACHLASS					……………………. € ………………………….

GESAMTSUMME			 		……………………. € ………………………….

20 % MwSt.					……………………. € ………………………….

ANGEBOTSSUMME					_______________ € ___________________

………………………	……………………………….    ……………………………………………………..

Ort			   Datum			   firmenmäßige Fertigung

Pos.  1)	Reinigen der abzudichtenden Fläche.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  2)	Aufbringen eines lösungsmittelarmen Kaltbitumen-voranstriches

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3)	Aufbringen eines Deckanstriches, und mit Gummischieber abziehen, z.B. Bitumen B 85/25 WF

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  3a)	ALTERNATIV

Eine Lage aus Polymerbitumenbahn EKV 5     flämmbar, nach Ö-Norm 3657 vollflächig auf den abgetrockneten Voranstrich aufflämmen

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  4)	  Abdichtung

Liefern und im Flämmaufschmelzverfahren aufbringen einer ECB-Kunststoff-Dichtungsbahn Marke DURABIT X20SMB, 2 mm stark, analog DIN 16729, Ö-Norm B 3668, Ö-Norm B 3672, mit Glasvlieseinlage und unterseitig mit Kunststoffvlies kaschiert, ungefüllt, bitumenverträglich, UV-stabil, unverrottbar, wurzelfest1) oder gleichwertige ....................................................................................

Der Bitumendeckaufstrich ist in der Breite der zu verklebenden Bahn vollflächig in Rollrichtung vorzuschmelzen. Beim Einrollen und gleichzeitig beim Andrücken sollte die Bahn einen Klebemassewulst vor sich herschieben. Es ist darauf zu achten, dass der Schweißrand der Bahn nicht mit Bitumen verschmutzt wird. Die Bahnen sind anschließend mit Heißluft zu verschweißen.

1) Nachweisprüfzeugnis

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5)	  SCHUTZVLIES

Liefern und verlegen einer Lage PP – Vlies 800gr/m²,

(Multifunktioneller Spezialvliesstoff für den Einsatz bei extensiven und intensiven Dachbegrünungen; SPATENFEST) auf die bereits verlegte Abdichtungsbahn als Schutzvlies

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... m²	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  5)	  Wandhochzüge

Herstellen von Wandhochzügen an aufgehendem Mauerwerk, Kaminen, Lüftern, usw. mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige ................................................. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ........ lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  6)	  Attikahochzüge

Herstellen von Attikahochzügen mit 
DURABIT X20SM Dachbahnen oder gleichwertige .......................................... Die Hochzüge werden bis über die Attikakrone geführt und zusammen mit der Attikaabdeckung mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind in der Vertikalen lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung bis ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... lfm	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  7)	  Eckausbildungen

Herstellen von Eckausbildungen mit ECB-Eckformstücken oder mit DURABIT X20SM-Dachbahnen anformen.

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos.  8)	  Lichtkuppelausatzkränze

Einkleiden von Lichtkuppel-Aufsatzkränzen und Lüftungsschächten, Kaminen, usw. mit 
DURABIT X20SM-Dachbahnen oder gleichwertige ........................................................ Die Dachbahnen werden bis Oberkante der Vegetationsschicht hochgezogen und mittels Metallleiste mechanisch befestigt. Die Hochzüge sind lt. Hersteller mit geeignetem Kontaktkleber zu verkleben.

Abwicklung ... cm, Größe ... x ... cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

Pos. 9)	  Spezielle Anschlüsse

ECB-Verbundblech, verzinkt, einseitig beschichtet für Traufen, Ortgangverblechungen und spezielle Anschlüsse.

. Kantungen, Abwicklung .. cm

Lohn	:             €..............

Sonstiges:      	€..............

ca. ......... Stk.	Einheitspreis:  	€..............	€..............

€................

+ 20 % Mehrwertsteuer			€................

€................